Chemia organiczna	 								Ćwiczenie  7

Otrzymywanie polimetakrylanu metylu

Polimetakrylan metylu (PMMA) jest produktem polimeryzacji metakrylanu metylu, czyli estru metylowego kwasu metakrylowego.

Polimetakrylan metylu należy do nielicznych polimerów, które ulegają wcześniej depolimeryzacji niż rozkładowi termicznemu. Umożliwia to ponowne otrzymywanie monomeru z tego tworzywa przez ogrzewanie w temp. ok. 360 C.

PMMA rozpuszcza się m.in. w acetonie, toluenie, dichloroetanie, chloroformie i octanie etylu.

Właściwości:

- wysoka przezroczystość (przepuszcza promieniowanie widzialne w 90-99%),

- odporność na działanie promieni UV,

- wysoka odporność na działanie substancji nieorganicznych,

- łatwość w obróbce,

- gęstość 1,18 g/cm3,

- maksymalna temp. użytkowania 70oC.

Zastosowanie (nazwy handlowe: metapleks, pleksiglas, pleksi):

- Budownictwo - elementy elewacji, przeszklenia poziome i pionowe, świetliki dachowe, oprawy świetlne, drzwi,

- Sprzęt sanitarny - kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, umywalki, baseny, osłony wannowe, przepierzenia,

- Transport - szyby okienne, lotnicze i samochodowe, klosze świateł sygnalizacyjnych, tablice rejestracyjne, reflektory, owiewki, oszklenia samolotów, statków, autobusów i innych pojazdów, światła odblaskowe, osłony słoneczne, bariery dźwiękochłonne, ściany myjni samochodowych,

- Elektronika - osłony magnetofonów, aparatury kontrolno-pomiarowej, skale radiowe, szybki ochronne

- Optyka - soczewki, pryzmaty, filtry, zwierciadła, światłowody,

- Reklama - stojaki, szyldy, panele reklamowe, podświetlane tablice, podświetlane litery, gadżety reklamowe, dekoracje, antyramy, wyświetlacze, włączniki,

- Medycyna - implantowane protezy soczewek oka ludzkiego, soczewki okularowe i kontaktowe, protetyka dentystyczna,

- Inne – lakiery, do zatapiania eksponatów, sztuczna biżuteria i in. wyroby codziennego użytku, naczynia stołowe, stoiska uliczne, łóżka do opalania, przeszklenia szklarni, itp.

Wykonanie ćwiczenia

| ODCZYNNIKI |  | SPRZĘT |
| --- | --- | --- |
| metakrylan metylu | 10 g | Łaźnia wodna probówka |
| nadtlenek benzoilu | 10-20 mg |  |

- Do probówki wlewamy 10 g metakrylanu metylu i dodajemy 10-20 mg nadtlenku benzoilu (uwaga! nadtlenek benzoilu ma właściwości wybuchowe).

- Probówkę z mieszaniną umieszczamy w łaźni wodnej którą stopniowo ogrzewamy i utrzymujemy w temp. wrzenia przez 20-30 minut.

- Po zestaleniu masy ogrzewamy jeszcze przez ok. 30 minut.

- Po ostygnięciu ostrożnie tłuczemy probówkę i wyjmujemy polimer.